| BASIS WEIGHT | ISO 536 | g/m² | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THICKNESS | ISO 534 | μm | 74 | 82 | 95 | 108 | 112 | 125 | 145 | 176 | 225 | 282 | 347 | 412 |
| SPEC. VOLUME | ISO 534 | cm³/g | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,03 |
| CIE WHITENESS (D65/10°) | ISO 11475 | % | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| BRIGHTNESS (illuminant D65/10°) | ISO 2470-2 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ROUGHNESS PPS | ISO 8791-4 | μm | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |

Amadeus Silk – technical data sheet