Dane techniczne: Cosinus Plus Silk

| Gramatura | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość | 78,3 | 87 | 97,3 | 110,5 | 114,8 | 127,5 | 144,5 | 176 | 207,5 | 264 | 318,5 | 344 |
| Spulchnienie | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 0,91 | 0,86 |
| Białość | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Jasność | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Nieprzezroczystość | 92 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Gloss | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Szorstkość | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,4 |